# 【珠宝现代检测技术】

【Modern Detection Technology of Jewelry】

一、基本信息

课程代码：【2040123】

课程学分：【2】

面向专业：【宝石及材料工艺学】

课程性质：【系级必修课】

开课院系：【珠宝学院】

使用教材：主教材【《珠宝鉴定仪器及图谱分析》，奚波编著，化学工业出版社，2015.9】

辅助教材【《材料研究方法》，王培铭等编著，科学出版社 2003.1

《宝玉石鉴定与检测技术》，姚凤良等编著，云南科学技术出版社 2006.2】

先修课程：【宝石鉴定 课程代号2040020,学分4；

钻石及钻石分级 课程代号2040129，学分5；

宝石材料的合成及优化 课程代号2040010，学分 3；

宝石矿产材料及开发课程代号2040018，学分2】

二、课程简介

本课程内容主要包括珠宝现代检测仪器如红外光谱仪、Raman光谱仪、紫外可见吸收光谱仪、X射线衍射分析仪、扫描电镜、电子探针和差热分析仪等的基本原理、仪器设备组成、样品制备及操作注意事项等。重点介绍上述常见几种大型仪器所测得的谱图与数据的解析方法，以及在宝玉石检测上的应用。

三、选课建议

本课程适于宝石材料及工艺学专业本科学生四年级第一学期学习，是该专业的一门专业选修课。学习本课程的学生应具备宝石地质基础、结晶学、矿物学、晶体光学、宝石学和宝石鉴定等基础知识。

四、课程与培养学生能力的关联性

| 自主学习 | 表达沟通 | 专业能力 | 尽责抗压 | 协同创新 | 服务关爱 | 信息应用 | 国际视野 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宝石 鉴定 | 珠宝 评估 | 矿物认知 | 宝石加工 | 珠宝 商贸 |  |  |  |  |  |

五、课程学习目标

学生了解矿物材料尤其是宝玉石的主要测试方法以及测试仪器的基本原理；了解常见大型仪器的设备构成和相应的样品制备；综合掌握红外光谱、紫外可见吸收光谱仪、激光Raman光谱仪、电子探针、扫描电镜等常见大型仪器的测试方法；掌握上述几种大型仪器所测得的光谱谱图的解析方法，以及在宝玉石检测上的应用，并为毕业论文做技术方法上的准备。

六、课程内容

总课时：32学时；其中理论授课32学时

| 教学提纲 | 课时 | 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 绪论 | 2 | 学生了解材料研究的意义和内容 学生熟悉材料结构和研究方法的分类 |
| 第二章 光谱分析 | 12 | 学生了解紫外光谱、红外光谱和激光拉曼散射光谱的仪器结构、原理及样品制备 学生掌握紫外光谱、红外光谱和激光拉曼散射光谱法的曲线特点及数据分析 学生理解紫外光谱、红外光谱和激光拉曼散射光谱法的应用 |
| 第三章 x射线衍射分析 | 6 | 学生了解X射线的物理基础、原理及方法 学生掌握X射线衍射，X射线荧光结果分析 |
| 第四章 电子显微分析 | 6 | 学生了解电镜的发展历史 学生掌握扫描电镜、电子探针仪的工作原理、特点、结构、样品制备、测试及数据分析 |
| 第四章 热分析 | 2 | 学生了解热分析技术的发展趋势 学生熟悉差热分析、差示扫描量热法分析、热重分析的原理、影响因素、仪器结构、样品制备 学生理解热分析法的曲线特点及数据分析和应用 |
| 第七章 质谱分析 | 2 | 学生了解质谱技术基本原理 学生熟悉离子类型 学生理解质谱分析曲线特点及实际应用 |
| 总复习 | 2 |  |

七、课内实验名称及基本要求

列出课程实验的名称、学时数、实验类型（演示型、验证型、设计型、综合型）及每个实验的内容简述。

| 序号 | 实验名称 | 主要内容 | 实验 时数 | 实验类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外光谱仪操作实践 | 红外光谱仪的仪器认识与透射法与反射法测试操作实践 | 4 | 验证型 |  |
| 2 | 紫外-可见光光谱仪与激光拉曼光谱仪操作实践 | UV-VIS的仪器使用、LRM的仪器使用 | 4 | 验证型 |  |
|  | 合计 |  | 8 |  |  |

八、评价方式与成绩

| 总评构成（1+X） | （1） | X1 | X2 | X3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价方式 | 闭卷理论考试 | 小论文 | 小论文 | 小组讨论报告 |
| 1与X两项所占比例% | 40% | 20% | 20% | 20% |

撰写：支颖雪      系主任：韩孝朕